	CABO PIRASTIC ECOFLAM 450/750V BWF ANTIFLAM

	Área (mm2)
	Diâmetro(mm)
	isolação
	D. Ext. (mm)
	Peso (kg/km)

	1,5
	1,6
	0,7
	3,0
	22

	2,5
	2,0
	0,8
	3,7
	34

	4,0
	2,5
	0,8
	4,2
	50

	6,0
	3,1
	0,8
	4,8
	70

	10
	3,8
	1,0
	5,9
	115

	16
	4,8
	1,0
	6,9
	170

	25
	6,0
	1,2
	8,5
	265

	35
	7,0
	1,2
	9,5
	355

	50
	8,1
	1,4
	110
	480

	70
	9,7
	1,4
	13,0
	675

	95
	11,5
	1,6
	15,0
	930

	120
	12,8
	1,6
	16,5
	1160

	150
	14,3
	1,8
	18,0
	1450

	185
	15,9
	2,0
	20,0
	1790

	240
	18,4
	2,2
	23,0
	2350

	300
	20,6
	2,4
	26,0
	2930

	400
	23,1
	2,6
	28,5
	3730

	500
	25,1
	2,8
	32,0
	4770


TABELA 3 – FIOS E CABOS PIRASTIC

Dados construtivos:

