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Cojinetes para uso subacuático

Según las extensas investigaciones de un fabricante de bombas hace aproximadamente dos años, no había ninguna alternativa que se pudiese tomar en serio a los cojinetes de grafito, utilizados en grandes cantidades. En la comparación directa, todos los cojinetes de polímeros eran peores en desgaste. Incluso teniendo en cuenta las ventajas de los cojinetes de polímeros, no se aconsejó un cambio. En la actualidad, el fabricante de Colonia presenta ahora un cojinete de desarrollo completamente nuevo para cojinetes exentos de mantenimiento, fabricados con polímeros de alto rendimiento, cuya resistencia al desgaste es muy superior al de los cojinetes de grafito.

Los resultados de esta investigación fueron suficientes para que igus GmbH de Colonia iniciara un amplio programa de desarrollo con un ambicioso objetivo: era necesario descubrir un material que fuera claramente superior a los cojinetes de grafito en cuanto al desgaste bajo el agua. Se empezó por determinar la localización. Aunque antes fue necesario hacer algunas preparaciones: en primer lugar desarrollar un banco de pruebas que permitiese probar varios cojinetes al mismo tiempo debajo del agua, bajo cargas libremente seleccionables. Durante todo el tiempo que dura la prueba, que puede ser de varios meses, tiene que estar garantizado el mojado continuo de los cojinetes. Es conveniente poder acceder y cambiar fácilmente los cojinetes, y controlar y rellenar de forma sencilla el nivel del agua. En primer lugar, en este banco de pruebas se examinaron una vez todos los materiales conocidos para cojinetes que pudiesen tener éxito. A partir de estos resultados se pudieron extraer unas primeras conclusiones sobre la estructura de los futuros cojinetes subacuáticos. Después, empezó el desarrollo de los nuevos materiales: se combinaron de forma sistemática diferentes polímeros básicos con materiales de relleno apropiados. Todos los nuevos materiales se tuvieron que enfrentar primero con una prueba de marcha continua de más de 100 horas. Aquí fue donde se separó rápidamente la paja del trigo.

En la comparación con los resultados de los ensayos previos, los datos de desgaste ya se diferenciaron entonces considerablemente. 

Ahora igus presenta un material que ha reducido el desgaste, en comparación con los cojinetes de grafito, en un factor de 10 gracias a la ulterior optimización. Desde entonces hasta ahora, el nuevo material se ha probado en ensayos de larga duración y se ha mostrado como extremadamente resistente a la abrasión. Interesante efecto secundario: con el desarrollo del cojinete subacuático dan muy buenos resultados dos materiales. El material iglidur UW destaca no sólo por su excelente resistencia al desgaste, sino también por el hecho de que es muy económico. En comparación con los cojinetes de grafito, es posible alcanzar una ventaja en los costes 
de más del 50% para aplicaciones de altas cantidades.







Por otro lado, el segundo material puede ser también interesante para algunas aplicaciones: la resistencia a la temperatura es claramente más alta en este material, proponiéndose también su uso, por ejemplo, para aplicaciones en la fabricación de automóviles cerca del motor. Este material también continúa siendo investigado por igus. 

Los cojinetes iglidur UW se fabrican en diferentes dimensiones. El fabricante satisface los requerimientos especiales de los fabricantes de bombas y también ofrece dimensiones y formas constructivas especiales.

Con todo, la verificación aún está lejos de llegar a su fin. Ahora, después de concluir con éxito los ensayos de duración, se trata de las especialidades. ¿Cómo se comportan los cojinetes en agua salada? ¿Y cómo se comportan en agua sucia? El doctor en ingeniería Ralf Selzer del departamento de desarrollo de materiales de igus GmbH comenta: "La comprobación cerca del cliente también forma parte del programa de pruebas, como los ensayos estándar. Sólo en la práctica es posible demostrar lo que el nuevo material puede hacer realmente. También forman parte de ello los ensayos en agua salada y en entornos sucios. Nuestros clientes nos ayudan con sus indicaciones concretas para que nosotros podamos reajustarlas después en nuestro laboratorio".
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