Analisis Cerámica

Ladrillos:

Cuarzo 10%: Tamaño: menor a 1 mm.



Distribución: completa (en toda la pieza) y dispersa.



Color: blanco, blanco traslucido, rosado, rojo.



Forma: bordes angulares, caras planas.

Homogeneidad: aparte de 2 trozos mayores el resto del antiplástico es regular.



Grietas: Si

Observaciones: se observa impurezas de color rojo, la pieza es dura o resistente.

Cuarzo 30%: Tamaño: menor a 1 mm.



Distribución: completa, compacta.



Color: blanco, blanco traslucido.



Forma: bordes angulares, caras planas.



Homogeneidad: Si



Grietas: Si

Observaciones: se siguen observando impurezas y se aprecia oxidación (tono anaranjado), la pieza es frágil.

Concha 30%: Tamaño: 2 a 4 mm.

Distribución: no se observa en la cara externa, en la pasta se ve dispersa.



Color: blanco



Forma: Líneas, esferas e irregular.



Homogeneidad: No



Grietas: Si

Observaciones: presenta impurezas color rojo alrededor de la concha, la pieza se “desase” al tacto, es muy frágil.

Arena 10%: Tamaño: 1mm o menor.



Distribución: completa, compacta.



Color: blanco, blanco traslucido, naranjo, negro, rojo.



Forma: caras planas, bordes angulares, redondas.



Homogeneidad: No



Grietas: Si

Observaciones: presenta cuarzo y andesita, la pieza tiene una resistencia media.

Arena 30% : Tamaño: 1 mm. o mayor.



Distribución: completa, dispersa.



Color: blanco, blanco traslucido, rojo, rosado.



Forma: caras planas, bordes angulares, irregulares y circulares.



Homogeneidad: No



Grietas: Si

Observaciones: se aprecia oxidación alrededor del cuarzo, al igual que el cuarzo al 30% la pieza tiene menos resistencia.

Vegetal : Tamaño: 5mm. (línea) cuarzo 1mm.


Distribución: dispersa, solo en pasta.


Color: No tiene color, cuarzo: blanco.


Forma: serpenteante, s observan vetas de pasto.


Homogeneidad: No


Grietas: Si (principalmente negativos del vegetal, en este caso pasto)


Observaciones: se ven los negativos del pasto y no se observa carbonización, la pieza es dura.

Observaciones Generales: 

· Los ladrillos con mayor porcentaje de antiplástico son mas propicios, por lo menos en los casos estudiados, a ser mas frágiles que sus pares con menor porcentaje.

· Por el tipo de cocción que se le dio a el ladrillo de antiplástico vegetal, este (el pasto en este caso) fue totalmente eliminado, no dejando así restos carbonizados.

· Podríamos determinar, según las muestras, que los mejores antiplásticos serian el cuarzo en un 10% y en este caso también el vegetal.

Discos:

Tosco: presenta una superficie áspera, con grietas y con presencia de carbón.

Alisado: presenta una superficie suave, con pequeñas grietas, con carbón, se observan ondulaciones en el disco que serian del momento del alisado.

Pulido: presenta una superficie mas suave, se notan huellas dejadas por la piedra al pulir (pequeñas hendiduras curvas regulares en toda la superficie).

Bruñido: presenta una superficie idéntica a la del disco pulido pero posee sectores con menos presencia de huellas de piedras que son mas suaves y que brillan, este ultimo seria el sector que se habría bruñido de forma correcta.








Por Joaquín Vega.

